**HARD Лак**

для бетонных полов

КО-161

**Назначение:**

Цемент содержащие полы внутри помещений. Например: Жилые, общественные, производственные, детские, образовательные и медицинские учреждения, предприятия общественного питания и пищевой промышленности, торговые и выставочные залы, логистические центры, спортивные, развлекательные, фитнесс-центры, бассейны, аквапарки, гаражи, автомастерские, ж/д и автовокзалы, музеи. Допускается нанесение на стены, ранее окрашенные водоразбавляемыми акриловыми материалами с предварительной проверкой на совместимость. Для внутренних работ. Допускается использование снаружи помещений для площадок, на которые не попадают прямые солнечные лучи.

**Достоинства:**

* высокая адгезия к цемент содержащим основаниям
* повышенная механическая устойчивость и стойкость к истиранию, сравнимая с эпоксидными составами
* хорошая химическая устойчивость, стойкость к образованию пятен
* водостойкость
* усиление цвета оснований
* полное отсутствие усадки после высыхания
* лёгкость уборки в случае загрязнения
* лёгкость нанесения
* экономичный расход
* высокая ремонтопригодность
* образует не скользкое покрытие

**Подготовка поверхности:**

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел поверхности. Основания по возможности отшлифовать, пыль удалить. Ранее окрашенные поверхности отшлифовать до основания. Свежезалитые бетонные основания выдержать не менее 21 суток.

**Нанесение:**  
Перед нанесением лак аккуратно перемешать без использования миксера, избегая захвата воздуха. Наносить **МАКСИМАЛЬНО ТОНКИМ СЛОЕМ** велюровым валиком с высотой ворса менее 4 мм или аппликатором. Рекомендуется наносить не менее 2 слоев. Для лучшего проникновения в основание первый слой можно разбавить уайт-спиритом или сольвентом (нефрасом), но не более 5% по объёму. Второй слой наносить через 24 часа. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°С и относительной влажности не более 80%.

**Расход:** ~80-120 мл/кв.м на два слоя. Зависит от пористости и качества подготовки основания.

**Эксплуатация:**Щадящая нагрузка – через 24 часа после нанесения последнего слоя. Полная нагрузка – через 72 часа после нанесения последнего слоя.

**Очистка инструментов:** Неотвержденный лак удалить при помощи уайт-спирита или сольвента (нефраса) и насухо вытереть. Затвердевший лак возможно удалить только механически.  
**Меры предосторожности:** Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. При проведении работ пользоваться специальной одеждой, защитными очками и перчатками. Не допускать попадания лака в глаза, дыхательные пути и на кожу. При попадании в глаза тщательно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.

**ВНИМАНИЕ: НЕ НАНОСИТЬ НА ВЛАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ МЫТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ВОДОЙ.**

**Транспортировка и хранение:** Хранить в сухом месте при относительной влажности менее 80%. Срок годности в невскрытой оригинальной таре – 24 месяца от даты производства.

**Воздействие на окружающую среду:** Лак в жидком состоянии может повлечь загрязнение водоемов. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Затвердевший лак опасности не представляет и утилизируется как бытовой мусор.

ТУ 20.30.22-044-49075239-2020

Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.